Стеклопластик KOSMOLIST

Технические характеристики.

| Модель Параметры | Стандарт без гелькоута | Стандарт с гелькоутом | Усиленный с гелькоутом | Стандарты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические | Толщина | 1,0-3,0 мм | 1,2-3,0 мм | 1,2-3,0 мм |  |
|  | Цвет | RAL |  |
|  | Содержание стекла | 28 ±2% | 26,5 ±2% | 36 ±2% | ISO1172 |
|  | Водопоглощение | ≤0.5% | GB/T 1462-2005 |
|  | Вес | 1450 гр/м² |  |
|  | Удельный вес | 1,35-1,45 гр/см³ | 1,35-1,45 гр/см³ | 1,45-1,55 гр/см³ |  |
| УФ стойкость | Тест на стойкость к УФ | Не применимо | 3 тона | 3 тона | ISO 4892-3-2016 |
| Механические | Предел прочности | ≥70 MПa | ≥60 MПa | ≥110 MПa | GB/T 1447-2005 |
|  | Относительное удлинение при разрыве | 1%-2% |  |
|  | Прочность на изгиб | ≥120 MПa | ≥120 MПa | ≥180 MПa | GB/T 1449-2005 |
|  | Твердость | 40-60 | 40-60 | 40-60 | GB/T 1447-2005 |
| Температурные | Теплопроводность | 0.23 Вт/мK |  |
|  | Коэффициент теплопередачи | 5.5 Вт/м²K |  |
|  | Тепловое сопротивление | -50°С…+90°С |  |
| Огнестойкость | Классификация | B1-B2 (В зависимости от заказа) |  |
| Допуски | Вес | 1,3 гр-1,55 гр/см³ |  |
|  | Толщина | ±0,15 мм |  |
|  | Ширина | ±2 мм |  |
|  | Длина | +0,2 м |  |
|  | Цвет | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |  |